AGREGADO XII-A

- LXXVII REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ALIMENTOS SUBGRUPO DE TRABALHO N° 3 “REGULAMENTOS TÉCNICOS E AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE”

- ATA Nº 03/21

Brasília, 20 de agosto a 03 de setembro de 2021

DOCUMENTO DE TRABALHO SOBRE SILICONES DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE MATERIAIS, EMBALAGENS, REVESTIMENTOS E EQUIPAMENTOS EM CONTATO COM ALIMENTOS

Texto verde: Comentarios de Argentina febrero 2019 y referencias.

Texto en fucsia: Nota aclaratoria.

La presente propuesta se basa en el Documento de Siliconas elaborado y publicado por la BfR.

Se destaca que se verificó con lo establecido en el Real Decreto Español 847/2011.

Se estudió y comparó lo establecido en la propuesta de RTM sobre Siliconas con lo dispuesto en las Res. GMC N° 02/12, 32/07 y 28/99.

Falta realizar la verificación con respecto a la Res. GMC 40/15 y completar la revisión tomando como referencia a FDA.

Texto en negro sombreado en amarillo: acuerdos de la LXX reunión ordinaria

Texto en negro sombreado en fucsia: comentarios de la LXXI reunión ordinaria

Texto ressaltado em verde: Comentários do Brasil prévios à LXXII Reunião.

Texto resaltado en gris: comentarios de Argentina previos a la Reunión LXXIII

Texto em azul: Comentários do Brasil prévios à LXXIII Reunião.

Texto en rojo: comentarios de la LXXIII reunión ordinaria

Texto en púrpura: comentarios de Brasil previos a la LXXIV Reunión.

Texto en naranja: comentarios de la LXXIV reunión ordinaria.

Texto em verde ressaltado em amarelo: Comentários do Brasil prévios à LXXV Reunião ordinária.

Texto en rojo resaltado en gris: comentarios de la LXXV reunión ordinaria

Texto em marrom e negrito: Comentários Brasil prévios à LXXVI Reunião ordinária.

Texto en turquesa resaltado en gris: comentarios de la LXXVI reunión ordinaria

Texto resaltado en azul: comentarios de la LXXVII Reunión Ordinaria.

MERCOSUR/SGT N° 3/P.RES. Nº XX/XX

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE SILICONAS DESTINADAS A LA ELABORACION DE MATERIALES, ENVASES, REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Resoluciones GMC N° 38/98, 02/12, 45/17, [05/18], del Grupo Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la armonización de los Reglamentos Técnicos tiende a eliminar las barreras comerciales que crean las diferentes reglamentaciones nacionales vigentes, dando cumplimiento a lo establecido en el Tratado de Asunción.

Que los Estados Partes, debido a los avances en este tema, consideran necesario la elaboración de un Reglamento Técnico MERCOSUR sobre el uso de siliconas en materiales, envases y equipamientos destinados a estar en contacto con alimentos.

EL GRUPO MERCADO COMUN

RESUELVE:

Art. 1° - Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR sobre siliconas destinadas a la elaboración de materiales, envases, revestimientos y equipamientos en contacto con alimentos” que consta como Anexo y forma parte de la presente Resolución.

Art. 2° - La presente Resolución se aplicará en el territorio de los Estados Partes, al comercio entre ellos y las importaciones extrazona.

Art. 3 - Los Estados Partes indicarán en el ámbito del Subgrupo de Trabajo N° 3 “Reglamentos Técnicos y Evaluación de la Conformidad” (SGT N° 3) los organismos nacionales competentes para la implementación de la presente Resolución.

Art. 4° - Esta Resolución deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del XX/XX/201X.

XXX SGT N° 3– XXXX, XX/XX/XX.

ANEXO

REGLAMENTO TÉCNICO MERCOSUR SOBRE SILICONAS DESTINADAS A LA ELABORACION DE MATERIALES, ENVASES, REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS EN CONTACTO CON ALIMENTOS

- ALCANCE

El presente Reglamento Técnico se aplica a las siliconas utilizadas en materiales, envases, revestimientos y equipamientos destinados a entrar en contacto con alimentos.

Quedan exceptuados del alcance del presente Reglamento los revestimientos destinados a materiales celulósicos los que deberán cumplir con el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre materiales, envases y equipamientos celulósicos.

- DISPOSICIONES GENERALES

2.1 Los materiales, envases, revestimientos y equipamientos de silicona destinados a entrar en contacto con alimentos deben ser fabricados según las Buenas Prácticas de Manufactura y ser compatibles con los alimentos con los cuales estarán en contacto.

2.2. Los materiales, envases, revestimientos y equipamientos de silicona, en las condiciones previsibles de uso, no cederán a los alimentos sustancias indeseables o contaminantes en cantidades que puedan modificar la composición de los alimentos y/o sus caracteres sensoriales, o que representen un riesgo para la salud humana.

2.3. Para la fabricación de siliconas, solamente deben ser utilizadas las sustancias incluidas en las Partes I, II y III de la Lista Positiva del presente Reglamento, debiéndose cumplir con las restricciones de uso, límites de migración específica y/o límites de composición establecidos.

2.4. Para materiales, envases, revestimientos y equipamientos de silicona destinados a entrar en contacto con alimentos, pueden ser utilizadas también las sustancias incluidas en las listas positivas de los que cumplan con los requisitos establecidos en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR correspondientes a materiales celulósicos y materiales plásticos.

Comentário do Brasil: Sugere-se excluir “materiais celulósicos” do ítem 2.4. No caso de substâncias presentes em mais de uma lista positiva (por exemplo, de materiais plásticos e celulósicos), poderia haver dúvidas quanto às restrições aplicáveis e também dificuldades na definição de metodologia para verificar o atendimento aos limites de migração. As metodologias estabelecidas nos regulamentos de materiais celulósicos não seriam aplicáveis aos silicones, por exemplo.

Argentina sugiere revisar este punto, ya que entiende que esta lista es autosuficiente y sólo correspondería su uso, por lo que no sería necesario incluir otras listas. Chequeado BFR

La Delegación de Brasil continuará evaluando internamente la necesidad de citar las listas positivas correspondientes a materiales plásticos.

Las Delegaciones verificarán este item después de finalizar la lista positiva.

2.5 Para materiales, envases, revestimientos y equipamientos de siliconas destinados a entrar en contacto con alimentos, pueden ser utilizados colorantes que cumplan con los requisitos del Reglamento Técnico Mercosur sobre colorantes en envases y equipamientos plásticos destinados a estar en contacto con alimentos.

2.6 Los aditivos alimentarios autorizados en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR no mencionados en la presente lista, están también autorizados siempre que:

a) Se cumplan las restricciones establecidas para su uso en los alimentos; y

b) La cantidad de aditivo presente en el alimento sumado al que eventualmente pueda migrar del envase no excedan los límites establecidos para cada alimento.

2.7 La lista positiva no incluye las siguientes sustancias que se pueden encontrar en el producto terminado:

- Sustancias residuales, también conocidos como sustancias no intencionalmente añadidas que incluyen:

- impurezas de las sustancias utilizadas;

- productos intermedios de reacción formados durante el proceso de producción; y

- productos de descomposición o reacción.

- Los siguientes auxiliares de polimerización: sistemas catalíticos iniciadores, aceleradores, catalizadores, modificadores y desactivadores de catalizadores, reguladores de masa molecular, agentes REDOX.

Se debe revisar la redacción del punto b) relativo a los auxiliares de polimerización al finalizar la elaboración de las listas

2.8.

Brasil sugere a inclusão do Item 2.8 abaixo. (Referência: Res. GMC 39/19).

Item 2.8. As substâncias indicadas também estão autorizadas para uso como aditivos na elaboração de materiais de silicones destinados ao contato com alimentos:

a) Sais (incluídos os sais duplos e os sais ácidos) de amônia, cálcio, magnésio, potássio e sódio dos ácidos, fenóis ou álcoois autorizados;

b) Sais (incluídos os sais duplos e os sais ácidos) de alumínio, bário, cobalto, cobre, ferro, lítio, manganês e zinco dos ácidos, fenóis ou álcoois autorizados. Para estes sais, aplicam-se os seguintes Limites de Migração Específica de Grupo – LME (T):

Alumínio = 1 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos.

Bário = 1 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos.

Cobalto = 0,05 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos.

Cobre = 5 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos.

Ferro = 48 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos.

Lítio = 0,6 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos.

Manganês = 0,6 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos.

Níquel = 0,02 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos

Zinco = 5 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos.

c) Quando os ácidos, fenóis ou álcoois estejam listados seguidos da palavra “sais”, significa que estão autorizados somente os sais dos cátions mencionados nos pontos (a) e (b), e não estão autorizados os ácidos, fenóis ou álcoois livres correspondentes.

d) Misturas de substâncias autorizadas em que os componentes não tenham reação química entre si;

Las delegaciones acuerdan estudiar la forma de inclusión de este punto

2.8. Las sustancias utilizadas en la fabricación de siliconas utilizadas en materiales, envases, revestimientos y equipamientos destinados a estar en contacto con alimentos deberán cumplir con los criterios de pureza y calidad técnica compatibles con su utilización.

2.9. El fabricante o importador de los materiales destinados a entrar en contacto con alimentos debe conocer o facilitar el acceso a la composición del producto a la Autoridad Sanitaria Competente y/u otro Organismo responsable cuando lo solicite

2.10. Los límites de migración total de sustancias a partir de materiales o artículos de silicona a los alimentos, no debe exceder de 10 mg / dm2 de área de superficie del material o artículo, o 60 mg / kg de alimento, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Técnico MERCOSUR sobre disposiciones generales para envases y equipamientos plásticos en contacto con alimentos.

2.11. Los criterios y metodología para la verificación de la conformidad con los límites de migración total y específica de los materiales y artículos de siliconas, está descripta en los Reglamentos Técnicos MERCOSUR sobre migración en materiales plásticos, y sobre aditivos para materiales plásticos destinados a estar en contacto con alimentos.

Las delegaciones de Brasil, Argentina y Paraguay acordaron estudiar si la metodología de migración de plásticos es aplicable a los materiales de silicona. Serán revisadas las legislaciones nacionales y recomendaciones europeas.

Las delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron en evaluar la inclusión del Método B de la Norma EN 1186-13 migración total a alta temperaturas por adsorción con MPPO, para alimentos grasos.

Queda pendiente discutir la metodología para temperaturas de hasta 100°C.

Comentário do Brasil: Não foi possível obter maiores informações, uma vez que o assunto ainda se encontra em discussões preliminares na Europa. Até o momento, só haviam sido identificados problemas nas situações acima de 100°C, por isso a metodologia foi desenvolvida para esses casos. O CETEA irá verificar a possibilidade de realizar ensaios de migração com simulantes de alimentos gordurosos para verificar o comportamento dos produtos de silicones.

Para alimentos no grasos seguir los procedimientos descritos en el Res. GMC 32/10 .

2.11.1 Para alimentos grasos sometidos a altas temperaturas debe ser utilizado el Simulante oxido de pilifenileno modificado (MPPO) de acuerdo al Método B de la Norma EN 1186-13:2002.

Argentina continuará el estudio de la necesidad de incluir el ensayo con simulante MPPO para condiciones de alta temperatura

Las Delegaciones acuerdan continuar evaluando internamente este punto.

2.11.2 Para los demás alimentos deben ser utilizados los Simulantes establecidos en el Reglamento Técnico Mercosur sobre Migración en Materiales, Envases y Equipamientos Plásticos Destinados a estar en Contacto con Alimentos

Argentina continuará el estudio de su aplicación a siliconas

Las Delegaciones acuerdan continuar evaluando internamente este punto.

Este punto se definirá luego de realizar pruebas comparativas de los distintos métodos.

Las Delegaçiones estudiarán la referencia “Testing conditions for kitchenware articles in contact with foodstuffs: Plastics, metals, silicone & rubber” (JRC, 2021).

2.12 Los materiales y artículos de elastómero de silicona no deben liberar más del 0,5 % de sustancias orgánicas volátiles.

2.12.1 La determinación de la materia orgánica volátil libre debe ser realizada de la siguiente forma:

Aproximadamente 10 g de muestra se cortan en trozos de aproximadamente 1x1 cm, y se acondiciona durante (48 ± 1) h a temperatura de (23 ± 2) ºC en un desecador provisto de cloruro de calcio. La muestra así tratada se pesa con precisión de 0,1 mg, se coloca en un pesa-filtro plano, y se calienta en estufa con circulación forzada durante 4 horas a (200 ± 5) ºC. Luego se enfria en desecador, y se pesa nuevamente. El contenido de sustancias volátiles se obtiene por diferencia de pesada, y se debe expresar en % m/m.

2.13 Los materiales y artículos de elastómero de silicona no deben liberar más del 0,5 % de compuestos extraíbles.

Comentario de Argentina: se encontró el documento de referencia para determinar extractables de la BFR (Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz volume 46, pages 362–365(2003). Se está completando la traducción del mismo

Entendemos que el método para determinar el contenido de extractables sería alternativo al ensayo de migración total.

Antecedentes sobre contenido de extractables: FDA 177.2600 para elastómeros de uso repetido (incluye las siliconas) regula extractables y contempla dos extracciones, (alimentos secos, sin límite para extracción pero piden BPM, alimentos acuosos en agua 7hs seguido de nuevo reflujo por 2 hs, límites 20 mg/pulgada2 y 1mg/ pulgada2 respectivamente y alimentos grasos, reflujo en n-hexano, 7hs seguido de nuevo reflujo por 2 hs, límites 175 mg/pulgada2 y 4 mg/ pulgada2 respectivamente

Las Delegaciones continuarán la búsqueda de información referente al método de extractables de BFR.

Brasil: Considerando o comentário da Argentina e as informações do BfR, de que os limites de voláteis e extraíveis não são baseados em limites toxicológicos e sim uma checagem de boas práticas de fabricação, e que os parâmetros do BfR encontram-se em revisão e possivelmente a determinação de extraíveis não será mais requerida, o Brasil sugere a exclusão do ensaio de extraíveis. Considerando que já temos migração total e específica.

Las Delegaciones acuerdan continuar el estudio de la inclusión o no del ensayo de extractables y la evaluación del método, sujeto a la definición en cuanto a los métodos de migración total para alimentos grasos.

Este punto se definirá luego de realizar pruebas comparativas de los distintos métodos

2.14 Los materiales y artículos de elastómeros de silicona no deben dar positivo en el test de peróxidos

Comentário do Brasil: Sugere citar a seguinte referência para determinação de peróxidos: European Pharmacopoeia 9.0, 2.5.5. Peroxide Value.

Comentario de Argentina: en estudio, falta verificar la preparación de la muestra para poder realizar el ensayo de peróxidos. chequeado European P 5.0 2.5.5.

Las Delegaciones continuarán la búsqueda de información referente al método de peróxidos.

BRASIL: Segue a tradução do método do BfR (4.2 – item 10)

10. Determinação do resíduo de peróxidos em elastômeros de silicone:

Reagentes:

1. Cloreto de metileno puro

2. Solução 20% de iodeto de sódio p. a. em ácido acético glacial

3. Solução de tiossulfato de sódio 0,1 N

4. Solução de amido com indicador

Procedimento:

Pesar 5 g de amostra, finamente triturada por raspagem ou corte, com precisão de 0,1 g em um Erlenmeyer de 500 mL com tampa de vidro fosco, adicionar 150 mL de cloreto de metileno (reagente 1) e agitar a mistura por 16 horas (por exemplo, durante a noite) em um shaker à temperatura ambiente. A seguir, filtrar o conteúdo do frasco através de um pequeno filtro dobrado em um segundo Erlenmeyer com junta esmerilhada (Erlenmeyer ground-joint flask?).

Remover o ar do frasco pela adição de gelo seco ou introduzindo dióxido de carbono ou nitrogênio, e adicionar 1 mL de uma solução de iodeto de sódio a 20% em ácido acético glacial (reagente 2), agitar o frasco fechado vigorosamente e deixar em repouso no escuro por 30 minutos. Após esse período, adicionar água e titular com uma solução de tiossulfato de sódio 0,1 N (reagente 3) com uma solução de amido como indicador (reagente 4). Um teste do branco deve ser realizado seguindo esse mesmo procedimento com todos os reagentes.

Cálculo:

% Peroxido-oxigênio = (a-b) * 0,08 / E

a = Consumo da solução de tiossulfato de sódio 0,1 N pela amostra, em mililitros.

b = Consumo da solução de tiossulfato de sódio 0,1 N do teste cego (branco?), em mililitros.

E = peso em gramas.

La Delegación de Brasil envió la metodología de ensayo de peróxidos basada en la norma ABNT NBR 16288-6:2014 (Implantes para cirurgia — Elastômeros de silicone. Parte 6: Método de ensaio para determinação do peróxido residual do catalisador), y pretende realizar la validación del método para la matriz de material en contato con alimentos.

Las demás delegaciones seguirán evaluando la posibilidad de adoptar esa metodología. En ese caso, la descripción de la metodologia sería incluída en este reglamento.

2.15. Los materiales y artículos de siliconas no deben liberar en cantidad detectable a los alimentos o simulantes alimentarios aminas aromáticas primarias, las cuales provengan de artículos coloreados de silicona. El límite de detección es de 0,01 mg de sustancia por kg de alimento o simulante alimentario. El límite de detección se aplica a la suma de las aminas aromáticas primarias liberadas.

La Delegación de Brasil continuará evaluando el Item 2.4 en relación a la mención de listas positivas de materiales plásticos y por tanto la inclusión de sustancias que contengan en su formulación grupos isocianatos aromáticos.

Se debe revisar la redacción del punto 2.15 al finalizar la elaboración de las listas

2.16 En caso de desacuerdo entre el número CAS (Chemical Abstract Service) del registro CAS y el nombre químico, este último prevalecerá sobre el primero.

2.17 Criterios de inclusión y de exclusión de sustancias en la lista positiva.

2.17.1. La lista de sustancias podrá ser modificada:

a) Para la inclusión de nuevos componentes, cuando se haya demostrado que no representan un riesgo significativo para la salud humana y se justifica la necesidad tecnológica para su uso;

b) Para la modificación de las restricciones de los componentes, cuando los nuevos conocimientos técnicos-científicos lo justifiquen;

c) Para excluir componentes, cuando los nuevos conocimientos técnicos científicos indiquen un riesgo significativo para la salud humana;

2.17.2. Para la inclusión o exclusión de componentes, así como para la modificación de las restricciones, se utilizará como referencia las listas positivas de las regulaciones de la Unión Europea y, adicionalmente, las listas de sustancias autorizadas por la Food and Drug Administration - FDA (Título 21 del Code of Federal Regulations, y cuando fuere pertinente Food Contact Notification). Excepcionalmente, se podrá considerar las listas positivas de otras legislaciones y recomendaciones debidamente reconocidas. En caso de inclusión de nuevos componentes, deberán ser respetadas las restricciones de uso y los límites de composición y de migración específica establecidos en las legislaciones y recomendaciones de referencia.

3. LISTA POSITIVA

PARTE I. Aceites (Fluidos) de silicona y sus respectivas emulsiones

La viscosidad cinemática de los aceites de siliconas, medida de acuerdo a DIN 51 562 a 20°C debe ser como mínimo 100 mm2 s -1

Se podrán usar las siguientes sustancias:

1) Organopolisiloxanos lineales o ramificados y/o cíclicos2 con grupos metilo únicamente unidos a un átomo de silicio, o con grupos n-alquilo (C2 – C32), fenilo y/o hidroxilos, unidos al átomo de silicio, y sus productos de condensación con polietilenglicol y/o polipropilenglicol y/o polialquileno (C2-C4) glicolmonoalquil (C1-C4) éter

2) Organopolisiloxanos lineales o ramificados mencionados en el inciso (1) con la adición de hasta un máximo de 5% de hidrógeno y/o grupos alcoxi (C2-C4) y/o carboalcoxialquilo(-(CH2) 2-17 –C(O)-O-(CH2)0-17CH3) y/o hidroxialquilo (C1- C3) unidos al átomo de silicio.

3) Se podrán usar en la elaboración de siliconas las siguientes sustancias, siempre que las mismas cumplan los límites de composición establecidos en el producto final:

- Agentes de condensación:

a1) Residuos de aceleradores de condensación y de sus productos de conversión (en total, máximo 0,01% m/m):

hidróxido de sodio (CAS 1310-73-2)

hidróxido de potasio (CAS 1310-58-3)

ácido clorhídrico (CAS 7647-01-0)

ácido sulfúrico (CAS 7664-93-9)

ácido fosfórico (CAS 7664-38-2)

ácido acético (CAS 64-19-7)

a2) Productos de conversión de cloruro de fosfonitrilo (CAS 1832-07-1): máximo 0,001 % m/m.

- Agentes espesantes:

sales de calcio de ácidos monocarboxílicos alifáticos lineales    saturados C10 - C20

sal de calcio del ácido 12–hidroxiesteárico (CAS 106-14-9)

carboximetilcelulosa (CAS  9000-11-7)

almidón modificado3.

- Agentes emulsionantes

Cuando se utilicen aceites de silicona en la preparación de emulsiones acuosas4, están permitidos los siguientes agentes emulsionantes, en una cantidad máxima de 10% (m/m) en relación al contenido total de silicona:

dodecilsulfato de sodio, máximo 0,5 %

éteres de polietilenglicol de alcoholes alifáticos monohidroxilados de (C12- C20) y de alquilfenoles de (C2 - C9)

ésteres de polietilenglicol de ácidos grasos naturales de (C8-C22) y aceites vegetales

alcohol polivinílico (CAS 9002-89-5) parcialmente acetilado hasta un 20 % y un valor K mayor que 40.

- Agentes conservantes:

ácido sórbico (CAS 110-44-1), máximo 0,1 %

PARTE II: Resinas de silicona

- Se podrán usar las siguientes sustancias:

1) Organopolisiloxanos lineales y ramificados con grupos metilo únicamente unidos a un átomo de silicio, y/o con grupos n-alquilo (C2 – C32), y/o fenilo2, y/o vinilos, y/o hidroxilos, y/o alcoxi (C2-C4), y/o hidrógeno, y/o carboalcoxialquilo(-(CH2)2-17–C(O)-O-(CH2)0-17CH3),  y/o hidroxialquilo (C1- C3) unidos al átomo de silicio, también en combinación con sus productos de condensación (ésteres) de:

ácido isoftálico (CAS 121-91-5)

ácido tereftálico (CAS 100-21-0)

1,2-etanodiol (=etilenglicol) (CAS 107-21-1)

trimetilol propano (CAS 77-99-6)

glicerol (CAS 56-81-5)

Pentaeritritol (CAS 115-77-5)

2) Se podrán usar en la elaboración de siliconas las siguientes sustancias, siempre que las mismas cumplan los límites de composición establecidos en el producto final:

a)  Agentes de condensación: residuos de acido clorhídrico y sus productos de reacción con cargas y endurecedores, máximo 0,1% m/m.

- Endurecedores:

- di-2-etilhexanoato de Zn (CAS 136-53-8) y di-maleato de n-octil-estaño; máximo total: 1,5 % m/m.

-  productos de reacción5 de los dos endurecedores nombrados anteriormente, además de los siguientes:

titanato de butilo y/o polititanato de butilo, con monoetil éter de 1,2-etanodiol (= etilenglicol (CAS 110-80-5)) en la relación 1:16.

acetilacetonato de aluminio (CAS 13963-57-0)

acetilacetonato de circonio (CAS 17501-44-9)

- Agentes emulsionantes:

Siempre que las resinas se apliquen como emulsiones acuosas, se podrán utilizar los agentes emulsionantes enumerados en la sección (I) (3) (c) de esta lista positiva, como máximo en un total de 7% m/m respecto del contenido de silicona.

Parte III: Siliconas elastoméricas (cauchos de siliconas)

- Se podrán usar las siguientes sustancias:

1) Polímeros mencionados en la sección (I) (1) de esta lista positiva, que cumplan con sus respectivos requisitos.

2) Organopolisiloxanos con grupos vinilo unidos al átomo de silicio.

3) Productos de adición de trivinil ciclohexano (CAS 2855-27-8) y α,ω-di-hidrógeno-poli-hidrógeno-metil-dimetil-siloxanos, máximo 10 % m/m.

4) 1-dodeceno (CAS 112-41-4), máximo 20% m/m.

5) Polímeros de polidimetil-siloxanos (CAS 63148-62-9) y polidimetil-siliconas, terminados en grupos 3-aminopropilo, polímeros con 1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexano (= isoforona diisocianato (CAS 4098-71-9))7.

6) Polímeros de polidimetil-siloxanos (CAS 63148-62-9) y polidimetil-siliconas, terminados en grupos 3-aminopropilo, polímeros con bis(4-isocianatociclohexil)metano (CAS 5124-30-1)8.

7) Polisiloxanos con grupos metilo y fluor; para uso en artículos de uso repetido.

8) Se podrán usar en la elaboración de siliconas las siguientes sustancias, siempre que las mismas cumplan los límites de composición establecidos en el producto final:

a) Agentes de condensación:

a1) Residuos de aceleradores de condensación y sus agentes de neutralización (en total, máximo 0,1%m/m):

hidróxido de sodio (CAS 1310-73-2)

hidróxido de potasio (CAS 1310-58-3)

ácido clorhídrico (CAS 7647-01-0)

ácido sulfúrico (CAS 7664-93-9)

ácido fosfórico (CAS 7664-38-2)

ácido acético (CAS 64-19-7)

a2) Productos de reacción de cloruro de fosfonitrilo (cloruro de fosfonitrilo=(CAS 1832-07-1)), máximo 0,001 % m/m.

a3) Bicarbonato de sodio (CAS 144-55-8), máximo 0,5% m/m.

- Productos de reacción de los siguientes agentes de reticulación:

b1) las siguientes sustancias (en total máximo 0,2% m/m):

peróxido de benzoilo (CAS 94-36-0)

peróxido de bis-(2,4-diclorobenzoilo) (CAS 133-14-2)9

peróxido de dicumilo (CAS 80-43-3)

peróxido de ter-butil-cumilo (CAS 3457-61-2)

2,5-bis(ter-butilperoxi)-2,5-dimetilhexano (CAS 78-63-7)

metil-tris-ciclohexil-aminosilano (CAS 15901-40-3)10

metil-tris-sec-butilaminosilano (CAS 37697-65-7) 10

metil-tris-acetoxisilano (CAS: 4253-34-3)

etil-tris-acetoxisilano (CAS 17689-77-9)

metil-tris-butanonoximosilano (CAS 22984-54-9) 10

di-(4-metil-benzoil) peróxido (CAS 895-85-2)

b2) Esteres de ácido alquil-C1-C8- silícico o ácido ortosilícico (=ácido ortosilícico(CAS 10193-36-9)) con alcoholes monohidroxilados alifáticos de (C2-C4) y el éter monometílico de etanodiol (=metil-etilenglicol(CAS 109-86-4)) y sus productos de condensación11, en total máximo 3% m/m.

b3) las siguientes sustancias (en total máximo 1,5% m/m):

Oleato estannoso (CAS 1912-84-1) - Para uso solamente como acelerador en elastómeros de silicona;

Peróxido de di-terc-butilo (CAS 110-05-4)- Peróxidos: LME =0,5 mg/dm2 o 3 mg/kg (expresado como oxígeno activo).

- Endurecedores o catalizadores y sus productos de reacción:

c1) las siguientes sustancias (en total máximo 1,5 % m/m en base al producto terminado):

di-maleato de di-n-octil-estaño (CAS 15571-60-5)

di-laurato de di-n-octil-estaño (CAS 3648-18-8)

ésteres de ácido titánico con alcohol isobutílico (CAS 78-83-1), n-butanol (CAS 71-36-3) y el enolato del éster acetoacético.

amidas de ácidos carboxílicos alifáticos de (C8-C22)

c2) compuestos de coordinación de platino, máximo 50 mg platino por kg de producto terminado12. Las siguientes sustancias pueden ser utilizadas como inhibidores para estos compuestos de coordinación:

1-etinil-ciclohexanol (CAS 78-27-3) y 2-metil-3-butin-2-ol (CAS 115-19-5), en total máximo 0,1% m/m.

- Agentes emulsionantes:

Para las siliconas elastoméricas usadas para el revestimiento de papel, además de los agentes emulsionantes mencionados en la sección (I) (3) (c) de esta lista positiva, se pueden utilizar las siguientes sustancias:

- alquil (C8 -C22) sulfatos de sodio; y/o alquil (C8 -C22) sulfonatos de sodio; y/o alquilarilsulfonatos de sodio (en total máximo 4% en base al contenido de siliconas).

La cantidad total de agentes emulsionantes usados no pueden exceder el 10% m/m.

- Scrap de siliconas elastoméricas, siempre que cumpla con los requisitos de este Reglamento.

9) Siempre que los elastómeros de silicona estén destinados para el revestimiento de papel o películas plásticas, podrán ser utilizadas las siguientes sustancias:

a) las sustancias enumeradas en la sección (II) (3) de esta lista positiva; Res 40/15

Evaluar si este item debe ser eliminado de este reglamento y permanecer sólo em la GMC 40/15, ya que se refiere a sustâncias que se usan sólo em revestimentos para papel.

b) como endurecedores o catalizadores: compuestos de coordinación de platino, máximo 120 mg de platino por kg de revestimiento terminado (Nota: no se aplica el máximo permitido indicado en la sección (II) (c2) de esta lista positiva).

c) 1,2-dibromo-2,4-dicianobutano (CAS 35691-65-7), máximo 2,7 µg/dm2 de revestimiento terminado, como conservante. Res 40/15

d) 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (CAS 52-51-7), máximo 1,25 µg/dm2 de revestimiento terminado, como conservante. Res 40/15

10) Dióxido de titanio (CAS 13463-67-7) o dióxido de titanio con 1-3% de óxido de hierro como estabilizante térmico máximo total 3% m/m. Tamaño de las partículas primarias de 5 a 100 nm, con al menos el 90% de las partículas primarias con un tamaño menor a 50nm.

11) Las siliconas elastoméricas destinadas a la fabricación de elementos de puericultura (por ejemplo: tetinas para biberones, pezoneras, etc.), deben cumplir los requisitos de este Reglamento, y los siguientes requisitos específicos sobre las siguientes sustancias:

- Productos de reacción de los siguientes agentes de reticulación:

peróxido de dicumilo (CAS 80-43-3); y/o peróxido de benzoílo (CAS 94-36-0); y/o peróxido de ter-butil-cumilo (CAS 3457-61-2) (en total máximo 0.2%)

- Endurecedores o catalizadores y sus productos de reacción:

Compuestos de coordinación de platino (CAS 7440-06-4), máximo 50 mg de platino por kg de producto terminado12.

- Inhibidores:

1-etinil-ciclohexanol (CAS 78-27-3) y/o 2-metil-3-butin-2-ol (CAS 115-19-5), máximo total 0,1%.

- Carga:

Ácido silícico (CAS 1343-98-2)

Además, las tetinas fabricadas con siliconas elastoméricas no cederán en el ensayo de migración específica con simulante de saliva13 (Ref: Anexo I y II de la Directiva 93/11/CEE) las siguientes sustancias:

-0,01 mg de N-nitrosaminas totales/kg (de la parte de tetina de silicona elastomérica);

-0,1 mg de sustancias N-nitrosables totales/kg (de la parte de tetina de silicona elastomérica).

Ref: Reglamento alemán sobre productos de consumo (Bedarfsgegenständeverordnung) Requisitos en relación con las nitrosaminas y las sustancias nitrosables. Directiva 93/11/CEE de La Comisión.

Las delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay acuerdan en evaluar la necesidad de la inclusión de requisitos en relación a N-nitrosaminas y sustancias N-nitrosables en este reglamento y solicitar a la Delegación Argentina que comparta el Reglamento alemán sobre productos de consumo (Bedarfsgegenständeverordnung).

Comentario Argentina: la Directiva 93/11/CEE incluye en el alcance a los cauchos y los elastómeros. Se debe estudiar la necesidad de inclusión de los requisitos, ya que la lista no incluye aminas secundarias ni sustancias precursoras de las mismas

BRASIL: Favorável a manter esses requisitos como forma de caracterização, uma vez que se o material contiver nitrosaminas, não se trata de silicone

Las Delegaciones evaluarán el posible riesgo asociado por la presencia de nitrosaminas en pigmentos y la posibilidad de restringir el uso de pigmentos en este tipo de productos.

PARTE IV. ADITIVOS, Y CARGAS Y ADITIVOS PARA CARGAS

Las Delegaciones acuerdan evaluar si corresponde separar las siguientes tablas en aditivos y cargas o bien unificarlas especificando la función de cada sustancia, al finalizar el estudio de las referencias.

Pueden ser utilizadas las siguientes sustancias como aditivos, cargas o aditivos para cargas:

| N° CAS | Nombre de la sustancia | Restricción | Referencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 102-71-6 | Trietanolamina | LME = 0,05 mg/kg (expresado como la suma de trietanolamina y del producto de adición con clorhidrato, expresado como trietanolamina) |  |
| 2634-33-5 | 1,2-Benzoisotiazolinona | LME = 0,5 mg/kg |  |
| -- | Poliamidas (escamas, fibras, tejidos) | Debe cumplir con las exigencias de los Reglamentos Técnicos Mercosur para materiales plásticos en contacto con alimentos. |  |
| -- | Poliésteres derivados de la transesterificación de uno o más de los ésteres con uno o más de los alcoholes abajo mencionados: Ésteres: ftalato de dimetilo isoftalato de dimetilo tereftalato de dimetilo - Alcoholes: 1,4-butanodiol (-hidro-(-hidroxipoli (oxitetrametileno) (= polioxitetrametilenglicol) | Debe cumplir con las exigencias de los Reglamentos Técnicos Mercosur para materiales plásticos en contacto con alimentos. | Res. GMC 28/99 – Parte I Não foram localizadas outras referências. Las Delegaciones acuerdan buscar más referencias para esta sustancia FDA 177.1590 elastómeros de poliéster Se consultará su uso |
| -- | Poliésteres derivados de la reacción de tereftalato de dimetilo, 1,4-butanodiol y (-hidro-(-hidroxipoli(oxitetrametileno) (= polioxitetrametilenglicol), con adición de trimelitato de trimetilo | Solamente para elaboración de artículos destinados a uso repetido. Solamente para produtos alimentícios no alcohólicos en condiciones de uso que no superen 62 ºC. |  |
| -- | Silicatos naturales | sin restricciones |  |
| 67-56-1 | Alcohol metílico (metanol) |  | Justificativa: usado como solvente para agentes de acoplamento (silanos usados como promotores de adesão). |
| 107-15-3 | Etilenodiamina (=1,2-diaminoetano) | LME = 12 mg/kg | GMC 02/12 Justificativa: faz parte de um agente acoplamento Reglamento UE 10/2011 BR: Confirma a necessidade de inclusão da substância. A etilenodiamina reage com cloro silano para gerar o silano amínico, que é um agente de acoplamento para o silicone. Agente de acoplam ento ou promotor de adesão, tem a função de juntar as partículas com diferentes polaridades compatibilizando melhor as misturas |
| 2530-85-0 | Metacrilato de 3- trimetoxisililpropilo | Para ser usado como agente de tratamiento de superficie de cargas inorgánicas (agente de promoción de adhesión). LME = 0,05 mg/kg | Justificativa: agente de acoplamento |
| 57-11-4 | Ácido esteárico |  | Justificativa: Seus sais são usados como aditivos, por isso foi proposta a inclusão do item 2.8. |
| 7664-93-9 | Ácido sulfúrico |  | GMC 39/19 e Ref. RS 817.023.21 Annexe 9 de l`ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer em contact avec les denrées alimentaires 01/12/2019) Justificativa: Seus sais são usados como aditivos, por isso foi proposta a inclusão do item 2.8. |
| 7647-01-0 | Ácido clorhídrico |  | GMC 39/19 e Ref. RS 817.023.21 Annexe 9 de l`ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer em contact avec les denrées alimentaires 01/12/2019) Justificativa: Seus sais são usados como aditivos, por isso foi proposta a inclusão do item 2.8. |
| 1330-20-7 | Xileno | LME = 1,2 mg/kg. | Justificativa: Usado como solvente. |
| 100-41-4 | Etilbenceno | LME = 0,6 mg/kg. | Justificativa: Usado como solvente. |
|  | Ácidos alquil(C8-C22) sulfúricos, lineares primarios, con número par de átomos de carbono |  | Justificativa: Usado como tensoativo (surfactante). |
|  | Ácido alquil(C8-C22) sulfónico Estudiar si corresponde su inclusión N°Ref 34230 BR: Sem necessidade de adicionar os ácidos sulfônicos. | LME=6mg/kg | GMC 39/19 |
| 10043-35-3 | Ácido bórico | LME(T) = 6 mg/kg | Justificativa: modificador de reologia |
| 1309-48-4 | Óxido de magnesio Ver si corresponde una vez definido si se mantienen o no las dos tablas separadas (cargas y aditivos) |  | Justificativa: neutralizante de ácidos orgânicos |
| 1305-78-8 | Óxido de cálcio Ver si corresponde una vez definido si se mantienen o no las dos tablas separadas (cargas y aditivos) |  | GMC 39/19 e Ref. RS 817.023.21 Annexe 9 de l`ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer em contact avec les denrées alimentaires 01/12/2019) Justificativa: neutralizante de ácidos orgânicos |
| 61790-53-2 | Tierra de diatomeas |  | Justificativa: estabilizante térmico |
| 1332-37-2 | Óxido de hierro Ver si corresponde una vez definido si se mantienen o no las dos tablas separadas (cargas y aditivos | LME (T) = 48 mg/kg (expresado como hierro) | Justificativa: estabilizante térmico |
| 1344-28-1 | Óxido de aluminio Ver si corresponde una vez definido si se mantienen o no las dos tablas separadas (cargas y aditivos | LME (T) = 1 mg/kg (expresado como aluminio) | Justificativa: estabilizante térmico |
| 11129- 60-5 | Óxido de manganeso | LME(T) = 0,6 mg/kg (expresado como manganeso) |  |
| 1314- 13-2 | Óxido de cinc | LME(T) = 5 mg/kg (expresado como cinc) |  |
| 65-85-0 | Ácido benzoico |  |  |
| 1333-86-4 | Negro de humo (carbon black) | Partículas primarias de 10-300 nm agregadas hasta una dimensión de 100-1.200 nm, que pueden formar aglomerados dentro de una granulometría de 300 nm-mm. Sustancias extractables en tolueno: máximo de 0,1 %, determinado de acuerdo al método ISO 6209. Absorción UV del extracto de ciclohexano a 386 nm: < 0,02 AU para una celda de 1 cm o < 0,1 AU para una celda de 5 cm, determinada de acuerdo a un método de análisis generalmente reconocido. Contenido de benzo(a)pireno: máximo de 0,25 mg/kg de negro de humo. Nivel máximo de uso de negro de humo en el polímero: 2,5 % m/m. | BR: A título de exemplo, poderia ser usado como carga de reforço ou como pigmento, provavelmente usado pelos produtores finais. |
| 0167883-16-1 | Polidimetilsiloxano 3- aminopropil terminal, polímero con diciclohexilmetano-4,4′- diisocianato | La fracción con masa molecular inferior a 1.000 Da no debe exceder del 1,5 % (m/m). |  |
| -- | Carbonatos (y sus sales dobles y sales ácidas) de: aluminio, amonio, calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio y zinc. Acido carbónico, sales | LME (T): Aluminio = 1 mg/kg de alimento o simulante alimentario Hierro = 48 mg/kg de alimento o simulante alimentario Zinc = 5 mg/kg de alimento o simulante alimentario 2.8 | Res. GMC 28/99 – Parte III (Autorizado pela GMC 39/19 - sais do ácido carbônico) Não é necessário listar considerando o item 2.4 Limites da GMC 39/19: Alumínio = 1 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos Ferro = 48 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos Zinco = 5 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos (Ref. RS 817.023.21 Annexe 9 de l’ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 01/12/2019) Las Delegaciones acuerdan evaluar la inclusión de las sales y sales ácidas de acuerdo a la Referencia anterior. BFR Fillers As dispersing and grinding agent for calcium carbonate, polyacrylic acid (mol. wt. 3 000-10 000) or its sodium salt may be used in amounts of max. 0.8 %, based on the calcium carbonate, or max 0.2 %, based on the plastic component Pendiente de consultar si se utiliza esta sustancia |
| -- | Silicatos y silicatos hidratados de aluminio, calcio y magnesio Silicatos o mezclas de silicatos de sodio, potasio, calcio, magnesio, aluminio, hierro y circonio (en lista B, evaluar)(incluyendo bentonita), pero no incluyendo asbestos Silicatos naturales, (excepto amianto) | LME (T): Aluminio = 1 mg/kg de alimento o simulante alimentario Hierro = 48 mg/kg de alimento o simulante alimentario 2.8 | Res. GMC 28/99 – Parte III (GMC 39/19 - ácido silícico, silicatos naturais) Não é necessário listar considerando o item 2.4 Limites da GMC 39/19: Alumínio = 1 mg/kg de alimento ou simulante de alimentos (BfR LII – Fillers) Las Delegaciones acuerdan revisar las restricciones para esta sustancia. |
| 0007631-86-9 | Dióxido de silicio | Para el dióxido de silício sintético amorfo: las partículas primarias de 1 -100 nm, agregadas hasta 0,1 – 1 (m, que pueden formar aglomerados dentro de una granulometria de 0,3 (m-mm. |  |
|  | Dióxido de silício silanizado | Sin restricciones salvo para el dióxido de silício sintético amorfo silanizado, el que debe cumplir con la siguiente restricción: las partículas primarias de 1–100 nm, agregadas hasta una dimensión de 0,1– 1 μm y que pueden formar aglomerados dentro de la distribución dimensional de 0,3 μm hasta el orden de los mm. | Justificativa: carga de reforço |
| 061790- 12-3 | ácidos grasos de “tall oil” ácidos grasos de aceite de pino (tall oil) RN°17230 | sin restricciones | Res. GMC 28/99 – Parte III (Autorizado pela GMC 39/19) Não é necessário listar considerando o item 2.4. Restrição da GMC 39/19 (M62): Somente para ser usado como adesivos. (Ref. RS 817.023.21 Annexe 2 de l’ordonnance du DFI sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 01/12/2019) Pendiente de tratar |
| -- | Acidos grasos obtenidos a partir de grasas y aceites alimentarios de origen animal y vegetal (N° Referencia 31328) | sin restricciones | Pendiente de definir si se usa solo como aditivo para cargas |
| 9005-65-6 | Monooleato de polietilenglicol sorbitano | sin restricciones |  |
| CAS 0027176-87-0 | Acido dodecilbenceno sulfónico | LME = 30 mg/kg |  |
| Para ácido silícico 0001343- 98-2 | Ácido silícico y ácido silícico silanizado (N° de referencia para ácido silícico silanizado 86000) | Sin restricciones |  |
| 0014808- 60-7 | Cuarzo en polvo | Sin restricciones |  |
|  | Hidróxidos o hidróxidos mixtos de calcio, magnesio, aluminio, potasio, sodio y cinc | LME (T): Aluminio = 1 mg/kg de alimento o simulante de alimentos CInc = 5 mg/kg de alimento o simulante de alimentos |  |
|  | Sulfatos ou sulfatos mistos de cálcio e bário | Requisitos de pureza para sulfato de bário: O conteúdo de bário solúvel em ácido clorídrico 0.1 N, determinado de acordo com a norma DIN 53 77010, não pode exceder 0.01 %. Os componentes de carga solúveis em água, determinados de acordo com a norma DIN-ISO 78711, não podem exceder 0.4 %. | BfR LII – Fillers El ácido sulfúrico está en la tabla de aditivos, pero esas sales tienen la función de cargas de acuerdo con la referencia BfR LII. |
| 0012004- 14-7 0037293- 22-4 | Sulfoaluminato de calcio (N° Referencia 41600) | LME (T) = 1 mg/kg (expresado como aluminio) |  |
|  | Aluminio en polvo y bronce de aluminio | LME (T) = 1 mg/kg (expresado como aluminio LME (T) = 5 mg/kg (expresado como cobre) |  |
| 0007782- 42-5 | Grafito | Sin restricciones |  |
|  | Microesferas de vidrio con diámetro medio de 5 – 100 µm | Sin restricciones |  |
| 0009004-34-6 | Celulosa | Sin restricciones |  |
|  | tejido de algodon, no tratado fibras de algodón (N° Referencia 45280) |  | BfR LII – Fillers Incluir com base na referência BfR LII – Fillers? (A GMC 39/19 permite fibras de algodão.) Pendiente de definir cual se incluye y si corresponde tejido |
|  | fibra de carbono |  |  |
|  | pó de serragem de madeira não tratada Harina y fibras de madera, no tratadas (N° Referencia 95920) |  | BfR LII – Fillers Incluir com base na referência BfR LII – Fillers? (A GMC 39/19 permite pó de serragem e fibras de madeira não tratadas.) Reglamento UE 10/2011 Pendiente de definir cual se incluye Ver actualización de la Unión Europea después de la evaluación de la EFSA sobre harina y fibras de madera, no tratadas. |
| 9002-84-0 | Politetra Fluor Etileno | Viscosidad de fusión a 380° C superior a 50 Pa • s. LME = 0,05 mg/kg para el tetrafluoretileno (CAS 000116-14-3) |  |
| 0011097-59-9 | Hidroxicarbonato de aluminio y de magnesio | LME (T) = 1 mg/kg (expresado como aluminio | 2.8 |
| Sem CAS# | silicato de magnesio – sodio – fluoreto. |  | BfR LII – Fillers Incluir com base na referência BfR LII - Fillers? (A GMC 39/19 permite silicato de magnesio-sodio-fluoruro - LME = 0,15 mg/kg (expresado como fluoruro). Utilizar unicamente em camadas de materiais multicamadas que não entrem em contato direto com os alimentos. CAS 0037296-97-2) Reglamento UE N° 10/2011 LME = 0,15 mg/kg (expresado como fluoruro). Utilizar solo en las capas de materiales multicapa que no entran en contacto directo con alimentos. Pendiente de definir si es necesaria la inclusión |
|  | Siloxanos, máx 5% | Para ser usado como agente de recubrimiento para cargas, excepto para microesferas de vidrio, fibra de vidrio y fibra de carbono LC= 5% (m/m de carga) |  |
|  | Alcoxisilanos con grupos funcionales (ej. Vinil, Metacril, amino o glicidil) en total máximo de 0,5% | Para ser usado como agente de recubrimiento para cargas, excepto para microesferas de vidrio, fibra de vidrio y fibra de carbono LC= 5% (m/m de carga) |  |
|  | Alcoxisilanos con grupos funcionales (ej. Vinil, Metacril, amino o glicidil) en total máximo de 0,5% m/m de carga o 0,3 % m/m de plástico | Para ser usado como promotor de adhesión para microesferas de vidrio, fibra de vidrio y fibra de carbono LC= 1% (m/m de carga) | BfR LII – Fillers Pendiente de definir si es necesaria la inclusión y si corresponde el límite de los grupos funcionales referidos a la masa de plástico |
|  | Fibra de vidro (N° de Referencia 55520) | Sin restricciones |  |
| 000919-30-2 | 3-Aminopropiltrietoxisilano | A ser utilizado como promotor de adesão em cargas para materiais em contato com agua potável na quantidade de até 0.7%. A quantidade total de promotores de adesão utilizados, baseado nas cargas, não deve exceder 1.0%. Contenido residual extraíble de 3 aminopropiltrietoxisilano inferior a 3 mg/kg de carga, cuando es utilizado para el tratamiento reactivo de la superficie de cargas inorgánicas, y LME = 0,05 mg/kg cuando es utilizado para el tratamiento de superficie de materiales y objetos | BfR LII – Fillers (Também está na GMC 02/12.) Restrição da GMC 02/12: Conteúdo residual extraível de 3 aminopropiltrietoxissilano inferior a 3 mg/kg de carga, quando utilizado para o tratamento reativo da superfície de cargas inorgânicas, e LME = 0,05 mg/kg quando utilizado para o tratamento da superfície de materiais e objetos Res GMC N° 02/12 El contenido residual extraíble de 3- aminopropiltrietoxisilano debe ser inferior a 3 mg/kg de carga cuando se utilice para el tratamiento reactivo de la superficie de cargas inorgánicas y LME = 0,05 mg/kg cuando se utilice para el tratamiento de superficie de materiales y objetos. Regalemto UE N°10/2011 El contenido residual extraíble de 3-aminopropiltrietoxisilano debe ser inferior a 3 mg/kg de material de relleno cuando se utilice para aumentar la reactividad de la superficie de materiales de relleno inorgánicos. LME = 0,05 m/kg |
| Sem CAS# | Estearato de Cálcio | Sem restrição | Res. GMC 39/19 (Autorizado pela GMC 39/19 – ácido esteárico) Não é necessário listar considerando o item 2.4 Ácido esteárico está en la tabla de aditivos. |

Pueden ser utilizadas las siguientes sustancias como cargas:

BRASIL: Foram incluídas na tabela abaixo as demais substâncias do item 1 da referência BfR LII - Fillers. Verificar a incorporação dos requisitos de pureza do item 3.1 da referência:

“General purity requirements:

Filler contaminants soluble in 0.1 N hydrochloric acid, determined according to DIN 53 770 must not exceed the following:

Lead 0.01 % Arsenic 0.01 % Mercury 0.0005 % Cadmium 0.01 % Antimony 0.005 %”

Requisitos de pureza

Contaminantes de cargas solúveis em 0.1N de ácido clorídrico, determinados de acordo com a norma DIN 53770 não devem exceder o seguinte:

Plomo 0.01%

Arsénico 0.01%

Mercurio 0.0005%

Cadmio 0.01%

Antimonio 0.005%

Las Delegaciones acuerdan revisar las Normas referentes a los requisitos de pureza Generales

BR: De acordo em incluir os requisitos da referência BfR LII – Fillers. Sugerimos referenciar a norma ISO 6713, equivalente à DIN 53 770.

Las delegaciones acuerdan incluir el criterio de pureza, queda pendiente la verificación de la norma ISO 6713 equivalente a DIN 53770-1. Se tuvo en cuenta la diferencia de uso respecto de los colorantes y pigmentos incluídos en la Res. GMC N°15/10

Las Delegaçiones acuerdan citar como referencia a norma DIN 53770.

NOTAS:

- Las grasas o pastas de siliconas son aceites de siliconas a las que se les ha incorporado cargas o agentes espesantes (ver Sección (I) (3) b)), las cuales deben cumplir los mismos requisitos que los de aceites de siliconas.

- Estos no incluyen los polisiloxanos cíclicos, que además de un grupo fenilo tienen un átomo de hidrogeno o un grupo metilo unido al mismo átomo de silicio.

- Dado que la viscosidad del almidón natural es demasiado alta, se lo hidroliza parcialmente por dextrinización (tratamiento ácido a temperatura moderada, o no ácido a alta temperatura); o por oxidación (con hipoclorito en medio alcalino); o enzimáticamente. BRASIL: Na Parte I consta o uso de amido (não específico para papel). Então a nota 3 não deve ser excluída.

Las delegaciones acuerdan mantener la Nota 3.

- Las emulsiones de silicona se utilizan para producir revestimientos y films. Los revestimientos y films resultantes, debido a los procesos de producción, por regla general contienen sólo una fracción de los agentes emulsionantes presentes originalmente en la emulsión.

- Los productos de reacción se incorporan directamente en la resina o se presentan como óxidos, y no se considera necesario establecer límites.   (falta clarificar más esta nota, sobre los óxidos)

Las delegaciones de Brasil, Paraguay y Uruguay acordaron modificar el texto de la nota 5 para mayor claridad.

Las delegaciones estudiarán el contenido de la nota para su revisión o exclusión

- Para ser usados a temperaturas de al menos 180°C.

- Restricciones especificas para:

La fracción de polímero con un peso molecular inferior a 1000 no debe exceder el 1 % (m/m). Reglamento UE10/2011 CAS 0661476-41-1

1-isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilciclohexano: LME (T) = ND (= 0.01 mg/kg), o LC(T) = 1 mg/kg en el producto final, expresado como grupo isocianato. Según Reglamento UE 10/2011 (N° de sustancia para MCA: 475, N° de referencia CEE: 19110, N° CAS 0004098-71-9) y Resolución GMC Nº2/12

1-amino-3-aminometil-3,5,5,-trimetilciclohexano: LME = 6 (mg/kg)

Según Reglamento UE 10/2011 (N° de sustancia para MCA: 454, N° de referencia CEE: 12670, N° CAS 0002855-13-2) y Resolución GMC Nº2/12

- Restricciones específicas para:

La fracción con un peso molecular inferior a 1000 no debe exceder del 1,5 % (m/m) Reglamento UE 10/2011.CAS 0167883-16-1

bis(4-isocianatociclohexil)metano: LME (T) = ND (= 0.01 mg/kg), o LC(T) = 1 mg/kg en el producto final, expresado como grupo isocianato. Según Reglamento UE 10/2011 (N° de sustancia para MCA: 485, N° de referencia CEE: 13560/15700, N° CAS 0005124-30-1) y Resolución GMC Nº2/12

bis(4-aminociclohexil)metano (CAS 1761-71-3): LME = 0,05 mg/kg. Según Reglamento UE 10/2011 (N° de sustancia para MCA: 429, N° de referencia CEE: 13210, N° CAS 0001761-71-3) y Resolución GMC Nº2/12

- La migración de ácido 2,4-dicloro benzoico formado como producto de descomposición no debe exceder 5 mg/kg de simulante.

- Los productos de reacción ciclohexilamina (CAS108-91-8), sec-butilamina (CAS 13952-84-6) o butanonoxima (CAS 96-29-7) y sus productos de reacción no deben ser detectables en el producto terminado (ND = 0.01 mg/kg).

- Los productos de reacción se incorporan en los elastómeros directamente o son hidrolizados a ácido silícico (CAS 10279-57-9).

- Como catalizadores se usan el ácido hexacloroplatínico  y sus productos de reacción con siloxanos que contienen el grupo vinilo.

- DETERMINACIÓN DE N-NITROSAMINAS Y SUSTANCIAS N-NITROSABLES CEDIDAS POR TETINAS.

1. Simulante de saliva: para obtener el simulante, se disuelven 4.2 g de bicarbonato sódico (NaHCO3) (CAS 144-55-8), 0.5 g de cloruro sódico (NaCl) (CAS 7647-14-5), 0.2 g de carbonato potásico (K2C03) (CAS 584-08-7)  y 30.0 mg de nitrito de sodio (NaN02) (CAS 7632-00-0) en 1 litro de agua destilada o de agua de calidad equivalente. La solución deberá tener un pH de 9.

2. Condiciones del ensayo: se cortan en tiras muestras de material tomadas de un número adecuado de tetinas o chupetes, y se sumergen en el simulante de saliva durante 24 horas a una temperatura de 40 °C (± 1 °C). (rango acorde el reglamento 32/10)

3. La concentración de N-nitrosaminas se determina en una alícuota de cada solución obtenida en 2. Se extraen las N-nitrosaminas de la alícuota con diclorometano (DCM) libre de nitrosaminas y se cuantifican por cromatografía.

4. La concentración de sustancias N-nitrosables se determina en otra alícuota de cada solución obtenida en 2. Las sustancias N-nitrosables se convierten en nitrosaminas por acidificación con ácido clorhídrico, de la alícuota correspondiente. Posteriormente las nitrosaminas se extraen de la solución con DCM y se cuantifican por cromatografía.

Sustancias que deben ser incluídas en la revisão de la GMC 40/15:

-cloruro de alquil (C8 - C18) dimetil bencil amonio (CAS 61789-71-7), máximo 1,5 %, pero sólo para el recubrimiento de papel. Se revisará esta referencia

BRASIL: o que está na GMC 40/15 é C12-C18 (itens 4.5.2.22 e 4.5.2.43).

Las Delegaciones proponen incluir la actualización de esta sustancia en la RES.GMC. No. 40/15 y su eliminación de este Reglamento.

-Sustancias que pueden ser añadidas a las resinas de silicona utilizadas para revestimiento de papel:

- carboximetilcelulosa (CAS 9000-11-7) Res 40/15 Las Delegaciones proponen incluir la actualización de esta sustancia en la RES.GMC. No. 40/15 y su eliminación de este Reglamento

BRASIL: O item 5.4.9 da GMC 40/15 autoriza o uso do sal sódico de carboximetilcelulose (CAS 9004-32-4).

-9) Siempre que los elastómeros de silicona estén destinados para el revestimiento de papel o de películas plásticas, podrán ser utilizadas las siguientes sustancias:

a) las sustancias enumeradas en la sección (II) (3) de esta lista positiva; Res 40/15

b) como endurecedores o catalizadores: compuestos de coordinación de platino, máximo 120 mg de platino por kg de revestimiento terminado (Nota: no se aplica el máximo permitido indicado en la sección (II) (c2) de esta lista positiva).

c) 1,2-dibromo-2,4-dicianobutano (CAS 35691-65-7), máximo 2,7 µg/dm2 de revestimiento terminado, como conservante. Res 40/15

d) 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol (CAS 52-51-7), máximo 1,25 µg/dm2 de revestimiento terminado, como conservante. Res 40/15